Sales specifications

Hydrophilic REOLOSIL

Grade 	                   QS-09                 QS-10                    QS-102 	          CP 102	   QS-20                      QS-30   	           QS-30C 	    QS-40

QS-10LS 	                                                    QS-20LS

Appearance 							White powder

BET surface area (m²/g)       90+/-20             140+/-20                   200+/-20          200+/-20            220+/- 20                300+/-30         300+/- 30      380 +/-30

Primary particle (m/m)        22                          15                          12                      12                      12                            7                           7                         7

Bulk density (g/L)               50                          50                           50                      100                    50                            50                        100                     50

40    					   40

Moisture content

(Dry up, %)                        <1.0                       <1.5                       <1.5                <1.5                    <1.5                          <2.0                      <2.0                 <2.0

Ph (4% suspension)             4.2                         4.2                         4.2                   4.2                     4.2                               4.2                        4.2                 4.2

SiO² (%)                          >99.9                      >99.9                      >99.9               >99.9                >99.9                           >99.9                   >99.9             >99.9

Cl (ppm)                             <50                        <50                          <50               <50                   <50                              <50                     <50                    <50

Fe (ppm)                             <20                       <20                           <20              <20                    <20                              <20                     <20                    <20

Al (ppm)                            <20                        <20                           <20             <20                     <20                              <20                     <20                    <20

44um residue (%)              <0.01                     <0.01                        <0.01           <0.01                 <0.01                           <0.01                  <0.01              <0.01

Packaging (kg)                    10                          10                             10                 15                      10                                10                        15                      10